Przedmiot zamówienia obejmuje:

Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 25,0m x 50,0m o powierzchni 1250 m2

-  podbudowa przepuszczalna

-  nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa

System nawierzchni składa się z trzech elementów: sztuczna trawa, mata elastyczna, wypełnienie. Konstrukcja to prefabrykowana mata elastyczna tzw. shockpad o grubości 10 mm ułożona bezpośrednio na podbudowie kamiennej. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokości włókna 45 mm. Ze względu na lokalizację boiska należy zastosować bezwonny granulat z produkcji pierwotnej typu TPE lub TPS w kolorze zielonym. System musi spełniać wymogi Certyfikatu FIFA 2 STAR.

Minimalne parametry techniczne dla sztucznej trawy:

| Typ włókna | monofil |
| --- | --- |
| Wysokość włókna | min. 45mm, nie więcej niż 55mm |
| Gęstość - Ilość włókien | min. 170 000 włókien/m2 |
| Detex | min. 16 000 |
| Całkowita waga nawierzchni | min. 2650 gr/m2 |
| Kształt włókna | Włókno musi posiadać specjalny profil np. kształt litery S, C, V, owalny, diamentu lub inny zapewniający sztywność włókna |
| Wypełnienie nawierzchni | granulat gumowy TPE lub TPS w kolorze zielonym, piasek kwarcowy |
| Nawierzchnia układana na macie elastycznej (shockpad) o grubości: | min. 10mm |

Wykonawca musi udokumentować, że wykona nawierzchnię syntetyczną z materiałów o parametrach nie gorszych, niż podane powyżej.

Przy ocenie ofert w zakresie spełniania wymaganych wartości parametrów technicznych nawierzchni  Zamawiający nie będzie brał pod uwagę dopuszczalnych przez producentów trawy tolerancji  zawartych w kartach i/ lub instrukcjach systemu (podane w %).

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Chodniki i drogi

Przebudowa istniejącego chodnika i projektowanych dojść (Dane konstrukcyjno-materiałowe pozostają bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu pn. „budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią – kryty balonem pneumatycznym oraz trybuna” decyzją nr 1023/11 z dnia 11 sierpnia 2011 znak B-III.6740.292.2011)

Wiaty stadionowe

Systemowe wiaty są montowane do wylanej wcześniej płyty żelbetowej za pomocą systemowych łączników.

Ściana oporowa

Ściana oporowa zaprojektowana jako ściana żelbetowa kątowa (Dane konstrukcyjno-materiałowe pozostają bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu pn. „budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią – kryty balonem pneumatycznym oraz trybuna” decyzją nr 1023/11 z dnia 11 sierpnia 2011 znak B-III.6740.292.2011)

Opaska betonowa

Opaska betonowa pełni funkcję obrzeży boiska oraz fundamentu dla słupów piłko-chwytów oraz ogrodzenia terenu. Opaska z betonu C20/25. (Dane konstrukcyjno-materiałowe pozostają bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu pn. „budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią – kryty balonem pneumatycznym oraz trybuna” decyzją nr 1023/11 z dnia 11 sierpnia 2011 znak B-III.6740.292.2011)

Płyty fundamentowe pod trybuny oraz wiaty stadionowe

Płyty fundamentowe wylane z betonu C20/25.

Trybuny

Systemowe trybuny zewnętrzne o konstrukcji stalowej, ocynkowanej, składane z segmentów o długości 2m, wyposażone w balustradę. Podłoga zbudowana jest z kraty pomostowej ocynkowanej, balustrada ocynkowana, siedziska sportowe plastikowe.

Oświetlenie terenu

Oświetlenie obiektu będą stanowiły ferlektory zamocowane na 10 masztach

o wysokości min. 10 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej.